中国超级电容产业联盟标准

T/CSCI XXXX—2017

混合型超级电容器总规范

General specification for hybrid supercapacitor

（征求意见稿）

201X- XX-XX发布

201X- XX-XX实施

目 次

中国电子工业标准化技术协会

中国超级电容产业联盟        发布

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号	2

5 要求	3

6 试验方法	4

7 质量检验规则	8

8 标志、包装、运输和储存	9

# 前  言

本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXX提出。

本标准由中国电子技术标准化研究院归口。

本标准主要起草单位：宁波中车新能源科技有限公司。

- 本标准参加起草单位：中车青岛四方车辆研究所有限公司、上海奥威科技开发有限公司、

- 云南大学新型储能研究所、浙江斯瑞特电子科技有限公司、辽宁博艾格电子科技有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所、天津工业大学、湖南耐普恩科技有限公司、锦州凯美能源有限公司

本标准主要起草人：XXX。

混合型超级电容器总规范

- 范围

本标准规定了混合型超级电容器的术语和定义、符号、要求、试验方法、质量检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于各型混合型超级电容器，其他类型超级电容器可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.41 电工术语 原电池和蓄电池

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

QC/T 741 车用超级电容器

IEC 62576 混合动力电动汽车用双层电容器-电特性的试验方法（Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles-Test methods for electrical characteristics）

IEC 61881-3 铁路应用-机车车辆设备-电力电子设备用电容器-第3部分：双电层电容器（Railway applications-Rolling stock equipment-Capacitors for power electronics-Part3：Electric double-layer capacitors）

- 术语和定义

GB/T 2900.41界定的术语和定义适用于本文件。下列术语和定义为本部分增加内容。

- 混合型超级电容器 hybrid specification

超级电容器两极分别利用双电层电容和法拉第准电容实现储能的超级电容器。

- 模组 module

由两个或两个以上电容器单体及其附件（如必要的均衡、管理系统，紧固件等）组合而成的组合体。

- 储存能量 stored energy

在电容器中能够存储的电能，单位为瓦时（Wh）。

- 标称能量 nominal energy

由制造商提供的电容器储存能量，单位为瓦时（Wh）。

- 静电容量 capacitance

电容器储存电荷的一种能力，单位为法拉(F)。

- 额定容量 rated capacitance

在规定条件下测得的，并由制造商给定的电容器应该放出的最低容量，单位为法拉(F)。

- 内阻 internal resistance

电容器内电解质、正负极、隔膜等电阻的总和，单位为欧姆（Ω）。

- 额定内阻 rated internal resistance

在规定条件下测得的，并由制造商给定的电容器最大内阻，单位为欧姆（Ω）。

- 额定电压 rated voltage

在最低工作温度和最高工作温度之间，电容器能够持续工作，并能表现出额定特性的最高电压，由制造商提供。

- 最大功率密度 maximum power density

充满电的电容器单位质量所能输出的最大功率，单位为瓦每千克（W/Kg）。

- 额定功率密度 rated maximum power density

- 由制造商提供的电容器最大功率密度，单位为瓦每千克（W/Kg）。

- 最低工作电压 minimum operating voltage

在工作温度内，电容器可被连续施加的最低电压，由制造商提供。

- 额定电流 rated current

在工作温度内，电容器可以连续工作的最大电流，由制造商提供。

- 最高工作温度 maximum operating temperature

电容器可以连续工作的最高环境温度，由制造商提供。

- 最低工作温度 minimum operating temperature

电容器可以连续工作的最低环境温度，由制造商提供。

- 电压保持率 voltage maintenance rate

- 电容器充电后，开路放置一定时间后，其正、负两极间的电压与充电截止电压的比值。

- 符号

下列符号适用于本标准。

UR——额定电压，V；

Umin——最低工作电压，V；

C——静电容量，F；

CR——额定静电容量，F；

I——额定电流，A；

W——储存能量，Wh；

R——内阻，Ω；

M——质量，Kg;

Pdm——最大功率密度，W/Kg。

- 要求

  - 单体

    - 外观

电容器单体按5.2.1检验时，表面应清洁、无锈蚀、无变形、无机械损伤及无电解液泄漏；热缩膜（如有）无破损、无明显色差，干净整洁。

    - 极性标识

电容器单体按5.2.2检验时，端子极性应准确无误，且应有正负极的清晰标识。

    - 外形尺寸及质量

电容器单体按6.2.3检验时，其外形尺寸及质量应满足制造商提供的技术条件。

    - 储存能量

电容器单体按6.2.4检验时，其储存能量应为标称值的100%至120%之间。

    - 静电容量

电容器单体按6.2.5检验时，其静电容量应为额定容量的100%至120%之间。

    - 内阻

电容器单体按6.2.6检验时，其电阻应不高于其额定内阻。

    - 最大功率密度

电容器单体按6.2.7检验时，其最大功率密度应不小于额定功率密度。

    - 高温性能

电容器单体按6.2.8检验时，其性能应能满足下列条件：

——静电容量不低于初始值的90%；

——内阻小于初始值的1.5倍。

    - 低温性能

电容器单体按6.2.9检验时，其性能应能满足下列条件：

——静电容量不低于初始值的60%；

——内阻小于初始值的2倍。

    - 电压保持率

电容器单体按6.2.10检验后，其端电压应不低于初始值的85%。

    - 循环寿命

电容器单体按6.2.11检验后，其性能应满足下列要求：

——静电容量大于初始值的80%，其内阻小于初始值的2倍；

——无电解液泄露。

    - 安全性能

电容器单体安全性能要求参照《超级电容器安全技术规范 第2部分：安全测试规范》。

  - 模组

    - 外观

电容器模组按6.3.1检验时，外壳不得有变形及裂纹，表面无毛刺、干燥、无电解液溢痕，且排列整齐、连接可靠。

    - 极性标识

电容器模组按6.3.2检验时，端子极性应准确无误，且应有正负极的清晰标识。

    - 外形尺寸及质量

电容器模组按6.3.3检验时，其外形尺寸及质量应满足制造商提供的技术条件。

    - 储存能量

电容器模组按6.3.4检验时，其储存能量应为标称值的100%至120%之间。

    - 静电容量

电容器模组按6.3.5检验时，其静电容量应为额定容量的100%至120%之间。

    - 内阻

电容器模组按6.3.6检验时，其电阻应不高于额定内阻。

    - 循环寿命

电容器模组按6.3.7检验后，其性能应满足下列要求：

——静电容量大于初始值的80%，其内阻小于初始值的2倍；

——无电解液泄露。

    - 安全性能

电容器模组安全性能要求参照《超级电容器安全技术规范 第2部分：安全测试规范》。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 环境条件

除非在某些具体测试项目中另有说明，试验和恢复均在以下环境条件下进行：

——温度：15℃～25℃；

——相对湿度：25%～85%；

——气压：86kpa～106kpa。

    - 准确度要求

测量仪器、仪表准确度的要求如下：

——电压测量装置：不低于0.5级；

——电流测量装置：不低于0.5级；

——温度测量装置：±0.5℃；

——时间测量装置：±0.1%；

——尺寸测量装置：分刻度不大于1mm；

——重量测量装置：±0.05%。

    - 数据记录和记录间隔

除非在某些具体测试项目中另有说明，否则在预计的充电或放电时间的至少每1%间隔处记录测试数据，如时间、温度、电压、电流等。

    - 预处理

除非在某些具体测试项目中另有说明，在测试前应将样品用额定电流充电至额定电压，并保持30min，再用额定电流放电至最低工作电压，在6.1.1规定的环境下开路存放不少于12h。

  - 单体

    - 外观

在光线良好的条件下，用目测法检查电容器单体的外观。

    - 极性标识

用电压测量装置检查电容器单体的极性，并用目测法检查电容器单体的极性标识。

    - 外形尺寸及质量

用尺寸和质量测量装置检查电容器单体的外形尺寸和质量。

    - 储存能量

按如下步骤测量电容器单体的储存能量：

- 除非另有规定，电容器单体按6.1.4进行预处理；

- 电容器单体以恒定电流 I 充电到额定电压UR；

- 电容器单体以额定电压恒压充电1min；

- 以恒定电流 I 放电到最低工作电压Umin，

- 重复步骤 a）-c）3次，实时记录电压 U 和时间t；

- 分别按式（1）计算电容器单体的放电能量E，取其平均值；

- 按式（2）计算电容器单体的储存能量W。

······························(1)

W=E/3600··································(2)

    - 静电容量

按照6.2.4中的方法测得电容器单体的放电能量E后，按式（3）计算电容器单体的静电容量：

··································(3)

    - 内阻

按式（4）计算电容器单体的内阻：

···································(4)

△U：从计算起始电压（Error: Reference source not found=0.9）到计算结束电压（Error: Reference source not found=0.7Error: Reference source not found）运用最小二乘法拟合直线粗略估计电压降特性。获得拟合直线在放电开始时间的截距（电压值）。△Error: Reference source not found是截距电压值与恒压充电设定值之间的电压差额。

    - 最大功率密度

按照6.2.6中的方法测得电容器单体的内阻后，按式（5）计算电容器单体的最大功率密度。

·································(5)

    - 高温性能

按照如下步骤测试电容器单体的高温特性：

- 将温度箱温度设定为55℃或制造商给出的不低于55℃的最高工作温度；

- 将电容器单体置于此温度下的温度箱中6h；

- 在此环境下按6.2.5和6.2.6的方法对电容器单体进行检测。

    - 低温性能

按照如下步骤测试电容器单体的低温特性：

- 将温度箱温度设定为-20℃或制造商给出的不高于-20℃的最低工作温度；

- 将电容器置于此温度下的温度箱中16h；

- 在此环境下按6.2.5和6.2.6的方法对电容器单体进行检测。

    - 电压保持率

按照如下步骤测试电容器单体的电压保持率：

- 除非另有规定，电容器单体按6.1.4进行预处理；

- 电容器单体以恒定电流I充电到额定电压UR；

- 电容器单体以额定电压恒压充电30min；

- 在实验温度条件下开路静置72h后，测量电容器单体的端电压，计算出端电压与额定电压之间的比值为其电压保持能力。

    - 循环寿命

按如下步骤进行电容器单体的循环寿命试验：

- 除非另有规定，电容器单体按6.1.4进行预处理；

- 用恒定电流 I 对电容器单体充电到额定电压UR，静置5s；

- 用恒定电流 I 对电容器单体放电到最低工作电压Umin；静置5s；

- 重复步骤 b)-c) 2000次。

- 静置12h；

- 按6.2.5和6.2.6检测电容器单体静电容量和内阻；若满足5.1.11则跳转下一步，否则结束试验；

- 重复步骤 b)-f)5次。

    - 安全性能

电容器单体安全性能测试参照《超级电容器安全技术规范 第2部分：安全测试规范》。

  - 模组

    - 外观

在光线良好的条件下，用目测法检查电容器模组的外观。

    - 极性标识

用电压测量装置检查电容器模组的极性，并用目测法检查电容器模组的极性标识。

    - 外形尺寸及质量

用尺寸和质量测量装置检查电容器模组的外形尺寸和质量。

    - 储存能量

按如下步骤测量电容器模组的储存能量：

- 除非另有规定，电容器模组按6.1.4进行预处理；

- 电容器模组以恒定电流 I 充电到额定电压UR；

- 电容器模组以额定电压恒压充电1min；

- 以恒定电流 I 放电到最低工作电压Umin，

- 重复步骤 a）-c）3次，实时记录电压 U 和时间t；

- 分别按式（6）计算电容器模组的放电能量E，取其平均值；

- 按式（7）计算电容器模组的储存能量W。

···························(6)

W=E/3600································(7)

    - 静电容量

按照6.3.4中的方法测得电容器模组的放电能量E后，按式（8）计算电容器模组的静电容量：

································(8)

    - 内阻

按式（9）计算电容器模组的内阻：

··································(9)

△U：从计算起始电压（Error: Reference source not found=0.9）到计算结束电压（Error: Reference source not found=0.7Error: Reference source not found）运用最小二乘法拟合直线粗略估计电压降特性。获得拟合直线在放电开始时间的截距（电压值）。△Error: Reference source not found是截距电压值与恒压充电设定值之间的电压差额。

    - 循环寿命

按如下步骤进行电容器模组的循环寿命试验：

- 除非另有规定，电容器模组按6.1.4进行预处理；

- 用恒定电流 I 对电容器模组充电到额定电压UR，静置5s；

- 用恒定电流 I 对电容器模组放电到最低工作电压Umin；静置5s；

- 重复步骤 b)-c) 2000次。

- 静置12h；

- 按6.3.5和6.3.6检测电容器模组静电容量和内阻；若满足5.2.9则跳转下一步，否则结束试验；

- 重复步骤 b)-f)5次。

    - 安全性能

电容器模组安全性参照《超级电容器安全技术规范 第2部分：安全测试规范》。

  - 试验程序

    - 按本程序进行的试验应连续进行。

    - 电容器单体试验程序见表1

表1 电容器单体试验程序

| 序号 | 试验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 | 单体编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.1.1 | 6.2.1 | 1#~28# |
| 2 | 极性标识 | 5.1.2 | 6.2.2 |  |
| 3 | 外形尺寸、质量 | 5.1.3 | 6.2.3 |  |
| 4 | 储存能量 | 5.1.4 | 6.2.4 |  |
| 5 | 静电容量 | 5.1.5 | 6.2.5 |  |
| 6 | 内阻 | 5.1.6 | 6.2.6 |  |
| 7 | 最大功率密度 | 5.1.7 | 6.2.7 |  |
| 8 | 高温特性 | 5.1.8 | 6.2.8 | 1#，2# |
| 9 | 低温特性 | 5.1.9 | 6.2.9 | 3#，4# |
| 10 | 电压保持率 | 5.1.10 | 6.2.10 | 5#，6# |
| 11 | 循环寿命 | 5.1.11 | 6.2.11 | 7# |
| 12 | 安全性能 |  |  |  |

    - 电容器模组试验程序见表2

表2 电容器模组试验程序

| 序号 | 试验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 | 单体编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.2.1 | 6.3.1 | 1#~13# |
| 2 | 极性标识 | 5.2.2 | 6.3.2 |  |
| 3 | 外形尺寸、质量 | 5.2.3 | 6.3.3 |  |
| 4 | 储存能量 | 5.2.4 | 6.3.4 |  |
| 5 | 静电容量 | 5.2.5 | 6.3.5 |  |
| 6 | 内阻 | 5.2.6 | 6.3.6 |  |
| 7 | 循环寿命 | 5.2.7 | 6.3.7 | 3# |
| 8 | 安全性能 | 5.2.11 | 6.3.11 |  |

- 质量检验规则

  - 检验分类

本标准规定的检验分为：

- 出厂检验；

- 型式检验.

  - 检验规则及检验项目

检验分类、检验项目、样品数量和试验周期见表3和表4。

表3 单体检验规则

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 样品数量 | 试验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ | 100% | — |
| 2 | 标志 | √ | √ | 100% | — |
| 3 | 外形尺寸及质量 | √ | √ | 2% | — |
| 4 | 储存能量 | √ | √ | 100% | — |
| 5 | 静电容量 | √ | √ | 100% | — |
| 6 | 直流内阻 | √ | √ | 100% | — |
| 7 | 最大比功率 | — | √ | 每项2只，寿命循环和安全性检验每项1只 | 每两年一次 |
| 8 | 电压保持能力 | — | √ |  |  |
| 9 | 高温特性 | — | √ |  |  |
| 10 | 低温特性 | — | √ |  |  |
| 11 | 高温负荷寿命 | — | √ |  |  |
| 12 | 循环寿命 | — | √ |  |  |
| 13 | 安全性 | — | √ |  |  |

表4 模组检验规则

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 样品数量 | 试验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ | 100% | — |
| 2 | 标志 | √ | √ | 100% | — |
| 3 | 外形尺寸及质量 | √ | √ | 2% |  |
| 4 | 储存能量 | √ | √ | 100% | — |
| 5 | 静电容量 | √ | √ | 100% | — |
| 6 | 直流内阻 | √ | √ | 100% | — |
| 7 | 循环寿命 | — | √ | 每项1只 | — |
| 8 | 安全性 | — | √ |  |  |

  - 出厂检验

    - 是指产品出厂交货检验，检验数据应提供给客户。

    - 在例行检验中，如出现有一项或一项以上不合格时，应将该产品退回生产部门返工，然后再次提交检验。若再次检验仍有一项或一项以上不合格，则判定该产品为不合格产品。

  - 型式检验

    - 型式检验主要适用于对产品综合定型鉴定和评定企业所有产品质量是否全面地达到标准和设计要求的判定。

    - 有下列情况之一时进行型式检验：

- 新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 定型产品如结构、材料、工艺发生较大改变，可能影响产品性能时；

- 停产超过6个月后恢复生产时；

- 客户要求；

- 正式生产后，定期（两年）进行周期性检验。

    - 在型式检验中，若有一项检验不合格时，应判定为不合格。

- 标志、包装、运输和储存

  - 标志

每支电容器应有下列中文标志：

——商标

——产品型号；

——正负极极性；

——生产编号；

——额定电压；

——额定电流；

——额定静电容量。

  - 包装

每支电容器都应放在包装盒内，引出端子应做绝缘或短路处理，电容器与包装盒接触紧密、无明显松动现场，为方便电容器的取出，包装盒内应设计有手取位置。

包装箱内应附有产品出厂合格证、产品使用说明书。

包装箱外应标明电容器名称、型号、数量、毛重、公司名称、出厂日期，应有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等必要标志，其包装储运图示应符合GB191规定。

  - 运输

电容器应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击、挤压、翻滚，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输，同时符合相关的运输标准。

  - 储存

电容器应储存在制造商提供的储存温度范围内，且保证室内清洁、干燥、通风，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源。