## Slide 1: 超级电容器技术的 几个问题
杨裕生
2014年7月3-4日
超级电容器行业技术、标准及产业应用研讨会 宁波

## Slide 2
商品化的超级电容器主要是双电层电容器
用多孔电极材料与电解液之间界面双电层的原理来储存电能。
三部分组成:电极材料、隔膜、电解液
优点
1、长寿命，百万次
2、快充快放，高功率
3、原理和结构简单
4、材料易得、较廉
5、电压指示电存量
6、良好的低温性能
缺点：
1、重量、体积比能量低 2、工作电压低
水溶液电解质 ～1 V
有机电解质 ～2.7V
Notes: <number>

## Slide 3
超级电容与电池性能对比
性 能 | 铅酸电池 | 锂离子电池 | 超级电容器
充电时间 | 1-5 小时 | 1-5 小时 | 1-30 秒
寿命/循环次数 | <500 | <3000 | >50万
能量密度/wh/kg | 30-50 | 110-160 | 1-10
功率密度/kw/kg | 0.3 | <2 | 5-20
充放电效率/% | 70-85% | >90% | >97%
工作温度/℃) | -20-60 | -30-60 | -40-70

## Slide 4
一、超级电容器技术现状
二、超级电容器在电动汽车中的应用
三、 超级电容器在规模储能中应用
四、超级电容器的技术发展动向
结束语

## Slide 5
金属氧化物
导电聚合物
准(赝) 电容器
无机体系C/C
有机体系C/C
双电层电容器
超级电容器
C/C有机体系超级电容器：高功率、长寿命和较高能量密度，是混合电动汽车、城轨的首选。
2.7V，2~7Wh/kg ，2-12kW/kg，106次
混合电容器
如C/KOH/NiOOH
1.3/1.6V，1~12 Wh/kg， 0.6~3 kW/kg，104次
一、超级电容器技术现状
Notes: <number>

## Slide 6
  超级电容器产品的主要生产企业
金正平（石家庄） —— C / C 叠层炭粉，KOH
巨容公司（哈滨） —— C / Ni(OH)2，KOH
奥威公司（上海） —— C / Ni(OH)2 ，KOH
集星公司（北京） —— C / C 卷饶炭布，有机
锦州凯美（锦州） —— C / C 卷饶炭粉，有机
双登公司（江苏） —— C / Ni(OH)2，KOH、
新能源 （东莞） —— C / C，小型，有机
合众汇能（北京） —— C / C，有机
今朝时代（深圳） —— C / C，3000F，有机
东莞鹏辉（东莞） —— C / C，有机
山东海特（枣庄） —— C / C，有机
凯迈嘉华 (洛阳) —— C / C，有机
南车 (宁波) —— C / C，有机

## Slide 7
公司 | 电容器 类型 | 额定 电压/V | 容量/F | 内阻 mΩ | 重量kg | 尺寸 mm
凯迈嘉华 | 功率型（P） | 2.7 | 3000 | 0.28～0.35 | 0.51 | Ф60×137
美国 Maxwell | 功率型（P） | 2.7 | 3000 | 0.25～0.30 | 0.55 | Ф60×138
韩国 LS | 方形电容器 | 2.8 | 3000 | 0.40 | 0.63 | 55×55×155
公司 | 电容量 F | 直流内阻 mΩ | 质量比能量Wh/kg | 体积比能量 Wh/L | 质量比功率kW/kg | 短路电流 A
美国M公司 | 3000 | 0.28 | 5.63 | 7.59 | 12.05 | 4000
韩国N公司 | 6200 | 0.17 | 5.1 | 5.28 | 11.78 | 5200
南车公司 | 7500 | 0.15 | 7.1 | 6.42 | 12.15 | 6000

## Slide 8
1. 高性能、低成本电容炭技术
2.高电导率电解液技术
3. 低内阻电极工艺与制造技术
4. 超级电容器单体技术
5. 超级电容器组合模块技术
超级电容器关键技术

## Slide 9
多孔电容炭材料性能要求
1、高比表面 > 1000m2/g
2、高中孔率--合理的孔结构
3、高电导率
4、高的堆积比重
5、高纯度--灰份 < 0.1%
6、高性价比
7、对电解液具有良好的浸润性
8、析气少
各指
标间
相互
矛盾
关键技术1. 高性能、低成本电容炭技术
超级电容器关键技术

## Slide 10
电容炭主要靠进口
防化研究院中试连续性生产线
超级电容器关键技术
BTR公司工程化生产线6月通过鉴定

## Slide 11
国产电解质：四氟硼酸四乙基铵
新型：甲基三乙基四氟硼酸铵
溶剂：乙腈 AN
新型溶剂：GBL、EA的开发
功能性电解液
如高电压型、低温型、高温型等
关键技术2. 高电导率电解液技术
超级电容器关键技术

## Slide 12: 我国车用超级电容器的主要问题
1、当前美国Maxwell的产品(或者引进其技术
在国内生产)占据主要市场；
国产的车用超级电容器要努力与国外产品
产品比拼。
2、电容炭主要依赖进口，炭价高。
国产品起步，要增加产量，加强竞争力

## Slide 13: 我国车用超级电容器的主要问题
挥发性强，易燃烧，毒性较大
混合电动车试用超级电容器中出现过燃烧等安全事故。
日本已禁止乙腈体系超级电容器用于电动车。
安全和环保隐患！
不符合发展新能源车“绿色”的理念
3、车用超级电容器电解液的溶剂用乙腈（AN）
高电导率：48 mS/cm
但 AN 沸点很低（82 ºC）

## Slide 14
一、超级电容器技术现状
二、超级电容器在电动汽车中的应用
三、 超级电容器在规模储能中应用
四、超级电容器的技术发展动向
结束语

## Slide 15: 二、超级电容器在电动汽车中的应用
  混合动力汽车
  汽车启停系统
  燃料电池汽车
  城市轨道交通
  纯电动汽车
与其他能量部件（发动机、蓄电池、燃料电池）并联工作：
提供车辆启动需求的高功率
承受制动能量全回馈的高功率冲击
承受大电流快速充电的高功率冲击
如果是内燃机——可减小其设计功率，减轻重量，节省油料，降低污染；
如是燃料电池——适应路况需求
各种蓄电池——延长电池寿命，节省电能
效果
Notes: <number>

## Slide 16
国内新能源汽车应用超级电容器
“十城千辆”节能与新能源汽车示范工程以混合动力为主
能源构成 | 比例 | 主要采用厂家
油+超级电容 | 67% | 南车时代、宇通客车、海格客车
油+超级电容+锂电池 | 7% | 金旅客车、中通客车、大金龙
油+锂电池 | 21% | 北汽福田、五洲龙
锂电池纯电动 | 5% | 比亚迪、众泰等
(深圳市今朝时代公司2012年提供)
南车2011年生产了1000辆超级电容器混合动力客车
C/C有机体系超级电容器，是回收刹车能量的首选。
适合在混合电动车使用，节油率15%-20%
Notes: <number>

## Slide 17
1、以铅酸电池+电容器为电源（北京科凌）
增程式电动公交车
从北京开到扬州
两天1100公里
中途充电一次
百公里油耗19L
(均速50km/h下)
2、以镍-炭混合电容器为电源（青年-巨容）
（还有以锂离子电池为电源）

## Slide 18: 增程式电动汽车(EREV)
只有电动机驱动
故属纯电驱动
行驶前电池组充电 途中小功率发电机 在最佳工况下发电 ——节能
发电机与电源组并联驱动电动机 也给电源充电
50公里内不用油；长途仍需用油 但可省油一半以上
电源组
电机
变
速
箱
充电器
220V
纯电动车
发电机
油箱
内燃机
纯电动汽车增程
高功率电池或储能电池+超电容 提供\回收电能
科技部863计划支持增程式电动轿车和客车了

## Slide 19
增程式
十大
好处
1、不必配太大容量动力电池——且可远行
2、电池组不会缺电和过放电——寿命延长
3、不一定用锂离子电池而用别种——价格低
4、夜间在停车场充电不另建充电站——省地
5、夜间充电是使用电网的“谷电”——“填谷”
6、不需要充电/换电的周转电池——投入低
7、不需要大量的换电设施和人员——运行省
8、传统汽车设施和成就全继承——且易加工
9、现有技术就可节油50%以上——节能减排多
10、政府补贴负担轻——较容易过渡到无补贴
50万辆公交车、120万辆出租车 换代
年产千万余辆中高档乘用车 最佳车种

## Slide 20
一、超级电容器技术现状
二、超级电容器在电动汽车中的应用
三、 超级电容器在规模储能中应用
四、超级电容器的技术发展动向
结束语

## Slide 21: 三、 超级电容器在规模储能中应用
低比能量，限制了它在规模蓄电中应用
用于：电网的调频；
瞬时电压波动的平抑
风力发电机的浆距调节

## Slide 22
一、超级电容器技术现状
二、超级电容器在电动汽车中的应用
三、 超级电容器在规模储能中应用
四、超级电容器的技术发展动向
结束语

## Slide 23
提高电极的比电容--新型高比容量碳材料
四、超级电容器的技术发展动向
1、提高比能量
石墨烯可作电极添加剂； 主材料？
SBP-BF4
提高电解液的分解电压
减小电解质离子半径→3.0V，比能量↑23%
B
F
4
N
B
F
4
N
四氟硼酸四乙铵
四氟硼酸螺环季铵
4个乙基两两成环
提高稳定性
减小体积
问题：⑴专利 ⑵正极的稳定寿命

## Slide 24
3、增长寿命
减少炭材料的杂质和水分，调节官能团
2、提高比功率
铝箔预先涂覆导电炭层，增强活性层与铝箔的电接触，降低电极内阻
4、环保化
开发高安全性、高性能超级电容器
研究无毒的溶剂，替代乙腈
长寿命和高功率是双电层超级电容器的两大优势
不宜片面追求高比能量而牺牲他们

## Slide 25: 5、电容器与电池的“外并”改“内并”
外并——电池与超级电容器并联使用
内并——电池与超级电容器相互融合
电池中增加电容器功能，提高比功率和寿命
超级电容器中融合电池材料，比能量有所提高
并联电源的比功率和寿命 比电池提高
电路复杂、体积庞大、价格昂贵、使用不便
电池
控制
器
充电器
充电器
电容器
优越性：省去并联线路；自动调整电压
简化管理系统；加快电池充电

## Slide 26
⑴ 混合型电池电容器——混合型超级电容器的活性炭正极中混入锂离子电池电极材料
①国外报道
②成都有机所
A.D.Pasquier et.al J Power Sources136(2004)160
正极：活性炭电极 60-45%
加15-30% LiMn2O4
负极：Li4Ti5O12
Xuebo Hu et.al J PowerSources187(2009)635
4C恒电流下：14.47Wh/kg，5000次衰减<8%
正极：活性炭电极加少部分 LiCoO2
负极：Li4Ti5O12
LTO
AC
+
LCO
+
—
活性炭仍为主
5.1 锂离子电池正极中加入活性炭

## Slide 27
①常州 华日升凯晟能源科技有限公司
②朝阳 立塬新能源有限公司
锂离子电池正极中加入活性炭——活性炭为辅
正极:LiFePO4 加活性炭; 负极:石墨
功率型： 78Wh/kg， 2243W/kg；
3000次衰减至65.8Wh/kg（84%）
—20℃下，71.2Wh/kg；
能量型：117Wh/kg， 1740W/kg；
500次容量保持97.0%
—20℃下，94.2Wh/kg
GF
LFP
+
AC
+
—
⑵ 电容型锂离子电池
“高功率、高能量和高安全性磷酸铁锂锂离子动力电容电池 ”
充电速度可能还难与“外并”相抗衡

## Slide 28
⑶ “锂离子电容器”
一类混合电容器——
正极全为活性炭
锂离子在负极嵌、脱
负极——金属锂
正极——活性炭
①
负极——石墨
正极——活性炭
②
比能量可达20-30Wh/kg
比功率主要决定于负极

## Slide 29
<number>
铅炭混合电容器
兼有电池和电容的优点、缺点
先进铅酸电池
advanced lead-acid batteries
⑴ 先进铅酸电池？（美国）
<number>
PbO2
＋
－
AC
铅酸电池
PbO2
＋
－
Pb
负极为活性炭
不是铅酸电池
有三种方法
5.2 铅酸电池中添加超级活性炭
比能量较电池低
比功率、寿命较
电容器低

## Slide 30
Applicant | DOE Aword ($mil.) | Technology
ExideTechno-logies with Axion Power International | 34.3 | Production of advanced lead-acid batteries, using lead-carbon electrodes for micro and mild hybridapplications.
East Penn Manufacturing Co. | 32.5 | Production of the UltraBattery for micro and mild hybrid applications.
EnerG2, Inc. | 21 | Production of high energy density nano-carbon for ultracapacitors.
奥巴马：新一代电池及材料$15亿，约合￥100亿
其中的铅酸电池及材料3项
约合人民币4.7亿元，资助两种新型铅电池
约合人民币1.5亿元，资助高能密度纳米炭

## Slide 31
<number>
铅酸电池
超级电池
UltraBattery
优点：
充放电倍率高
循环寿命延长
PbO2
C
Pb
＋
－
铅炭电池
advanced lead-acid batteries
PbO2
Pb
+
C
＋
－
优点：
比超级电池
工艺简单
保留铅酸电池的全部优点
⑵ 超级电池
<number>
PbO2
＋
－
Pb
⑶ 铅炭电池

## Slide 32
<number>
防化研究院与两家公司合作研制铅炭电池
杭州南都公司——密封式
泰州双登集团——卷绕式
取得完全成功
解决了严重析气问题；新研制了超级活性炭
双登-防化研究院合作的卷绕式铅炭电池
放电比功率提高到900W/kg
已通过江苏省鉴定
双登集团还研制成功密封式铅炭电池
南都-防化研究院合作的密封式铅炭电池
鉴定结论：达到国际先进水平
2013年5月17日国家能源局组织鉴定

## Slide 33
充电时间，小时
6-DFM-75 100%DOD放电后的快速充电
1小时充电95%
2小时充满电
合作研制铅炭电池
杭州南都公司
防化研究院
南都铅炭电池

## Slide 34
铅炭电池
充电电压低
与普通铅酸电池比较充-放电效率
铅炭电池
放电电压高
南都铅炭电池

## Slide 35
低温放电性能
电池的低温放电性能按GB/T 22473-2008 《储能用铅酸蓄电池》检测标准测试， 标准要求-10℃下10h率放电容量大于80%，测试结果达90%以上。
安全性能测试
按照IEC 60896-22:2004检测标准测试，所检安全性能及技术指标共10项。
包括大电流耐受能力、短路电流与内阻水平、防爆能力、热失控敏感性等。
均达到IEC标准规定的要求。
南都铅炭电池

## Slide 36
电池 (75Ah) | 比功率 W/kg | 比能量 W/kg | 10C 倍率放电时间 /S | HRPSoC 放电循环 寿命/次 | -20℃下放电时间/S | 快充 能力
普通铅酸电池 | 150 | 41 | 无法放电 | 8000 | 4200 | 
铅炭 电池 | 240 | 41 | 96s | >16万 | 5050 | 1h充95% 2h充满
铅炭电池性能提高 | 60% | 未变 | 远好于 普通电池 | >20倍 | 20% | 远好于 普通电池
与同尺寸铅酸电池的比较
南都铅炭电池
能量转换效率
铅炭电池处于80%SoC时，能量转换效率达到90%，常规铅酸电池仅为80%

## Slide 37: 铅炭电池可为节能和可再生能源利用做大贡献
微混、轻混、微型等汽车的电源
电动自行车、电动摩托延长低温里程
坦克、装甲车的启动电源
类似于港机部分荷电态高功率循环HRPSoC
如电梯等——短时间电能回收；
家庭小规模储能
边防哨所、海岛、国防工事的电源
常规潜艇动力电源；核潜艇辅助电池

## Slide 38
天津港起重机能量回收系统
2*48只南都
6-DFM-125电池
控制室
柴油机组
配电箱
回收集装箱下降时的能量，节能约40-50%，三年可节电约30万千瓦时；
起吊初期的瞬时大功率由电池组提供，减小对电网的冲击；
完成油改电的场地可完全取消油机，减少噪音及空气污染
目前已在天津港4只机组中使用。
RTG

## Slide 39
<number>
科技日报2013年12月6日报道
四川能宝/电子科大合作 研制成铅/C电池
天能公司也宣称：铅/C电池研制成功
<number>
铅炭电池已引起政府部门重视：
工信部列入2014年“强基工程”。
经评审，支持双登和南都两家分别牵头 进行工程化开发。

## Slide 40: “镍碳超级 电容器”？
成本高于镍氢电池。决没有研制者所说：“电动车电源的一个新突破” ,“它将对电动车产业发展带来深刻影响。”
5.3 镍氢电池中添加超级活性炭
研制者已表示镍碳超级电容器的名称不对！ 山东理工大学已改称为“镍氢动力电容电池”
镍氢电池
NiO
AB5
+
AC
+
—
+
—
科琴炭在负极占1-3%；
高导电性活性炭1400m2/g
活性炭在负极中占30%
（发生燃烧后已减少用量）
NiO
AB5
+
Kej-CB

## Slide 41
一、超级电容器技术现状
二、超级电容器在电动汽车中的应用
三、 超级电容器在规模储能中应用
四、超级电容器的技术发展动向
结束语

## Slide 42: 结束语
C/C有机体系超级电容器，是回收刹车能量的首选。
适合在电动轻轨、混合电动车使用
电池中引入活性炭，改善寿命和功率性能
可在起停式、增程式、混动及储能中应用
超级电容炭，是薄弱环节
我国已有初步基础，应该大力支持发展
电池与电容器合理并联，在某些储能电站中有优势
高功率锂离子电池Wh价，比超级电容器低几倍
比能量高一个量级，是竞争对手；
寿命稍短

## Slide 43
续集
谢谢！